高抗磁条卡详细参数：

1、磁卡符合ISO7810标准，严格按照ISO9001标准及金融卡和银联卡的检验标准生产。

2、磁条材质：优质亚美磁条， 磁力强度≥2750  OE

3、卡片质料：采用PVC材料 ，具有防油、防水、抗折压、色彩保存时间久、不褪色等优点。

4、卡规格尺寸应符合国标标准尺寸（85.5mm*54mm*0.76mm）。

5、湿度条件卡尺寸的稳定性：-10℃至50℃，应符合ISO7810标准中的规定。

6、 耐化学性：不呈现任何有害影响。

7、动态弯曲应力：在1000次弯曲后，卡保持其功能完好，且不应有任何破裂。

8、紫外线：按规定的辐照度和曝光时间，卡片具有可测试的功能。

9、粘连和并块：在规定的时间及环境下，5张样卡堆积在一起，应不呈现有害影响，并且易于用手分开。

10、 静磁场：暴露在标准规定的静磁场中，卡应具有可测试的功能。

11、磁卡使用寿命（次数）≥20000次。

12、贴合性须紧密：不能产生圆角开口及透明表层剥落。

13、卡片边绝缘毛边（齿锯状毛边）凸起高度不得超过平面0.08mm,不影响卡表面接触读写器.

14、卡片弯曲度:

裁制完成之卡必须平直,其曲度、垂直间隙必须在1.27mm以下。 凸字后其曲度垂直间隙必须在2.03mm以下，叠合层不得剥离或脱落。

15、 正背面印刷按用户指定的图样和文字。卡片正反面为四色胶印，保证印刷图案清晰，还原度好，无错位；图像精度400dpi；图像色彩模式：必须使用CMYK（Cyan青，Magenta品红，Yellow黄，black黑）四色印刷模式，不得使用RGB（Red红，Green绿，Blue蓝）三原色模式；印刷质量必须保证、通常套色误差在0.15mm以下。

16、 卡号内容根据客户要求自行定义。

17、磁条轨道写磁由客户自行定义。

18、配合医院LIS系统，可加印条形码（明码或暗码）和二维码，方便医院使用。

19、产品采用统一包装纸箱包装，包装坚韧、牢固、可靠，保证在整个运输过程中不会发生散落、损坏等，避免受到外力、高温、潮湿、腐蚀、太阳辐射等因素而引起变形、缺损、污染、氧化、霉烂，并且保证卡片在正常条件下可以安全仓储；产品采用统一包装，内分小盒，每250张一小盒，每小盒单独塑封，每5000张一大箱，包装箱外粘贴出货清单，标明箱内装卡的序号、名称、数量。